Katalogový list:

# Elektroizolační trubičky

# OtPu

Elektroizolační trubičky OtPu jsou vyrobeny z polyesterového hedvábí  a jsou povrchově impregnovány polyuretanovým elastomerem.

Použití: Trubičky OtPu mají uplatnění jako izolace vodičů u transformátorů, elektromotorů a v elektrických zařízení nízkého napětí.

Výrobní rozměry:  1mm až 3,5 mm

| Rozměr trubiček mm | Dovolené odchylky vnitřního průměru mm | Síla stěny mm | Dovolené úchylky síly mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 1,5 2,0 | +0,4 | 0,5 | +0,2 |
| 2,5 3,0 3,5 | +0,5 |  |  |

Provozní teplota: -25°C až 155°C 		Norma: ZN-95/KEN-1

Teplotní tř:  F 155°C 				Certifikát Nr: B/05/28/98

Průrazné napětí: ≥ 3 kV

Izolační odpor (min): 108 

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz