Katalogový list: ZAKAPÁVACÍ IMPREGNANT NHZ 94

Použití:

Je určený na impregnaci zakapáváním mechanicky a teplotně vysoko namáhaných vinutí alternátorů a rychlootáčkových elektrických točivých strojů pro domácí spotřebiče a ruční nářadí teplotní třídy H (180 °C). Zakapávací impregnant NHZ 94 se dodává podle TP VUKI - 0204/96.

Charakteristika:

Zakapávaci impregnant NHZ 94 je roztok modifikovaně nanasycené polyesterové živice v diallylftalátě. Před zpracováním se musí smíchat s iniciátorem Z 83 v hmotnostním poměru 100:2. Vyznačuje se krátkým časovým vytvrzením při 150 °C. Jím impregnované vinutí má velmi dobré mechanické zpevnění, odolnost vůči párám rozpouštědel, transformátorovým olejům, freonům a radioaktivnímu rážení.

Zpracovatelské vlastnosti:

| Hustota (DIN 53 217) 25 °C | Kg/m3 | 1130-1180 |
| --- | --- | --- |
| Výtokový čas (DIN odměrka 4) 25 °C 40°C | S | 110-150 40-50 |
| Viskozita 25 °C 40°C | MPa.s | 600-800 150-200 |
| Skladovatelnost max. 25 °C | Mesíc | Min. 12 |
| Teplota vzplanutí | °C | 145 |
| Tlak nasycených par 25 °C 100 °C | mbar | 0,0013 0,26 |
| Čas gelování1 100 °C 120 °C 130 °C | Min | 8-9 3-4 2-3 |
| Čas zpracovatelnosti max. 25 °C | Měsíc | 2 |
| Reakční čas 2,3 120°C | Min | 3-4 |
| Exotermní teplota 2,3 120 °C | °C | 200-210 |
| Čas vytvrzení 4 150°C | Min | 30 |
| Zkouška vlivu impregnantu na lakované dráty (LCIA,LCDA) 5 |  | Vyhovuje |

###### Vlastnosti ve vytvrzeném stavu

| Prosýchání do hloubky 2,6 |  | I. 1.1.1. 10 0. 1.1.1. |
| --- | --- | --- |
| Čas vytvrzení pro přípravu vzorků 150°C | h | 1 |
| Elektrická pevnost 7 23°C po 24 h ve vodě | KV/mm | 120-140 100-120 |
| Vnitřní rezistivita 2 23°C 155°C 180°C po 7 dnech ve vodě | m | 10 10 10 10 |
| Síla zpevnění navinuté cívky 8 23°C 155°C 180°C | N | 300-350 120-150 70-100 |
| Teplota sklovatění (Tg) | °C | 145 |
| Tepelný index 9 , kritérium Síla zpevnění 22 N Zkušební napětí 700V | °C | 188 185 |

DIN 16945 Verfahren A					4 h při 100°C + 1,5 h při 110°C + 2 h při 120°C

DIN 46448 Blatt 1					NEMA standard RE 2 - 1987

Fe-Ko termočlánek podle ASTMD 2471-71			STN IEC 1033

Od dosáhnutí teploty 150°C ve vinutí			IEC 216

STN673150 čl. 11,metoda B, po působení 60min při 70°C	Vzhled vzorku: houževnatý, bez trhlin a bublin, povrh hladký, nelepkavý

Balení a skladování:

Impregnant se dodává v nevratných sudech DG 55 o obsahu 216,5 l, případně v obalech podle dohody mezi

výrobcem a odběratelem.

Impregnant se skladuje v těsně uzavřených obalech v suchém větraném skladu při teplotě max. +25°C, který

odpovídá STN 650201.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz