Katalogový list:

DRÁŽKOVÁ IZOLACE

NE a NEN

Všeobecně:

Ne a NEN jsou srážkové izolace určené pro motory tepelné třídy F (155°C). Dřážkové izolace Ne a NEN se vyrábí spojením polyesterové fólie a polyesterové rohože plyesterovým lakem.

| Název | Jmenovitá tloušťka v m | Tloušťka rohože v m | Tloušťka fólie v m |
| --- | --- | --- | --- |
| NE-F | 100 200 200 250 300 350 | 60 100 60 60 100 100 | 50 75 125 190 190 250 |
| NEN-F | 200 250 300 300 400 450 | 60 60 100 60 100 100 | 75 125 75 190 190 250 |

N – polyesterová rohož

E – polyesterová fólie

Vlastnosti drážkových izolací NE a NEN musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

| Vlastnosti | Hodnoty pro druh |  | Zkouší se dle |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka v s odchylkou ± 10 % | NE | NEN |  |
|  | - 200 200 250 300 350 100 300 200 250 300 350 | - 250 300 300 400 450 200 250 300 300 400 450 | ČSN ISO 534 |
| Plošná hmotnost v g/m2 | 105 145 200 295 305 390 | 160 185 225 320 345 430 | ČSN ISO 536 |
| Průrazné napětí v kV minimálně v dodaném stavu | 5 8 10 12 12 18 | 8 10 10 12 12 18 | ČSN 346530 |
| Průrazné napětí v kV minimálně v dodaném stavu po ohybu | 4 7 9 10 10 12 | 7 9 9 10 10 12 | CSN 346530 |
| Průrazné napětí v kV minimálně při 155 °C | 3 6 8 9 9 10 | 6 8 8 9 9 10 | CSN 346530 |
| Pevnost v tahu N/10 mm šíře podél minimálně Napříč minimálně | - 100 130 130 130 150 65 100 130 130 130 150 | 100 100 130 130 130 150 100 100 130 130 130 150 | ČSN ISO 1924-2 |
| Tažnost v % podél minimálně Napříč minimálně | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 | ČSN ISO 1924-2 |

Technické požadavky:

K výrobě drážkových izolací NE a NEN se používá těchto materiálů:

- polyesterová fólie tloušťky 50 m, 75 m, 125 m, 190 m, 250m,

- polyesterová rohož,

- polyesterové lepidlo.

Drážková izolace NE a NEN při ohybu o 180°se nesmí rozvrstvovat.

Skladování:

Drážková izolace NE a NEN se skladují v krytých, čistých, suchých skladech chráněných před povětrnostními vlivy, znečištěním a možností mechanického poškození. Svitky musí být skladovány nastojato pevně navinuté.

Nejvhodnějším prostředím ke skladování je místnost s teplotou 20 °C  ± 2 °C a relativní vlhkostí 55 %.

Související technické normy:

ČSN ISO 1924-2		Určení těhových vlastností

ČSN ISO 534		Stanovní tloušťky a objemové hmotnosti

ČSN ISO 563		Stanovení plošné hmotnosti

PN 17 116 92		Drážková lepenka

PN 28 141 91		Papírové trubice

ČSN 34 6560		Drážkové izolace na točivé elektrické stroje

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz