Katalogový list:

# TSS

Lakovaná skelná tkanina nebo páska

Teplotní třída H – 180°C

Charakteristika:

Je to elektroizolační materiál získaný nasycením paralelní skelné tkaniny silikonovým živičným lakem

Vhodné pro izolaci nízko i středně napěťových elektromotorů a elektrických zařízení.

Izolace pro zakončení a spojování el. Vodičů a kabelů.

Výrobní parametry:

Výrobek je dodáván v rolích o šířce 600 – 1100 mm nebo pásky o šířce 10, 15, 20, 25, 30 do 600mm nebo podle požadavku zákazníka.

Pásky jsou řezány podél osnovy (paralelní tkanina).

Síla tkaniny a pásků: 0,15 a 0,20 mm.

Délka svitku: 40-50 m

Některé fyzikální vlastnosti:

| Vlastnost materiálu o síle 0,15 mm | Jednotka | TSK 0,15_0,02 | TSK 0,20_0,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Přípustná stálá pracovní teplota | °C | 180 | 180 |
| Minimální síla přetrhnutí | N/cm | 12,0 | 18 |
| Prodloužení při přetrhnutí | % | 1,5 | 1,5 |
| Průrazné napětí při normálních podm. min. | KV | 4,0 | 4,5 |
| Průrazné napětí při teplotě 180°C | KV | 2,5 | 3,0 |
| Odpor - normální podmínky | cm | 1014 | 1014 |

ZN-98/MP-TS-1268

Dle síly tkaniny nebo pásků se mění i fyzikální vlastnosti materiálu.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz