Katalogový list:

MYLAR®  typ A

Polyesterová folie

Charakteristika:

Polyesterová folie MYLAR®  A je pružný, silný a pevný materiál o nezvykle vyrovnaných fyzikálních, chemických, teplotních a optických vlastností. Folie MYLAR® typ A.  se velice vhodně uplatňuje v průmyslu. Při přetrhnutí dosahuje hodnoty 210 Mp  Folie dokonale odolává vlhkosti většině chemikálií, může vydržet mezní teplotu od -70ºC do +150ºC.

Stálá pracovní teplota ºC od -60ºC do +130ºC (třída B)

.

Výrobní parametry:

Některé fyzikální vlastnosti:

| Vlastnost materiálu o síle 0,15 mm | jednotka | TPK |
| --- | --- | --- |
| Přípustná stálá pracovní teplota | °C | 105 |
| Minimální síla přetrhnutí | N/cm | 5,5 |
| Prodloužení při přetrhnutí | % | 10 |
| Průrazné napětí | kV | 6,5 |
| Odpor - normální podmínky | cm | 1012 |

ZN-98/MP-TS-1268

Dle síly tkaniny nebo pásků se mění i fyzikální vlastnosti materiálu.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz