Katalogový list: IZOLAČNÍ HADIČKA SMRŠTITELNÁ TYP 968

TP 12 – 41 MHS 193/76

Konstrukce: Hadička vytlačovaná ze silikonového kaučuku pro provozní teploty do 180°C  tepl. tř. H

Použití: Hadičku lze použít v klimatických podmínkách W 17

- jako elektroizolační ochranu kovových koncovek

- jako dodatečnou ochranu konektorových spojek

- jako samostatnou ochranu nejrůzněji tvarovaných spojek a profilovaných vývodů.

Všeobecně je odolná proti ozónu, koroně, UV záření, plísním, polárním rozpouštědlům, zředěným kyselinám a alkáliím.

Dovolené teploty: -50°C až +180°C

Barva: Hadička je vyráběna jen v barvě šedomodré.

Dodávání: Hadička je dodávaná v kruzích s navinutou délkou větší než 5 m nebo ve svazcích kusů dlouhých 0,5 m.

Technické údaje:

| Jmenovitý rozměr |  | Dovolené úchylky |  | Zkušební napětí za sucha kV | Informativní hmotnost g.m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní průměr X Tloušťka stěny |  | Vnitřního průměru mm | Tloušťky stěny mm |  |  |
| Dodaný stav Mm | Po smrštění mm |  |  |  |  |
| 2,0 x 0,6 3,0 x 0,6 4,0 x 0,6 5,0 x 0,6 6,0 x 0,6 9,0 x 0,6 11,0 x 0,6 14,0 x 0,6 19,0 x 0,6 | 1,2 x 1,0 1,8 x 1,0 2,5 x 1,0 3,0 x 1,0 4,0 x 1,0 6,0 x 1,0 8,0 x 1,0 10,0 x 1,0 13,0 x 1,0 | +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +2,0 | +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 9 12 15 17 21 29 37 45 57 |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz