Katalogový list: TEXTITOVÉ TYČE 518.0

Lisované tyče z tvrzené bavlněné tkaniny tepelné třídy E(120°C)

Charakteristika: Vinuté a lisované kruhové tyče jsou vyrobené z tvrzené bavlněné tkaniny a fenolické živice.

Použití: Jsou vhodné jako konstrukční materiál na výrobu různých součástek mechanicky a elektricky namáhaných.

Technické údaje:

| Vlastnosti | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | kg.m-3 | 1300-1420 |
| Pevnost v ohybu, minimálně | MPa | 80 |
| Pevnost v tlaku, minimálně | MPa | 40 |
| Izolační odpor za 96h uložení ve rv.85%, minimálně | Ohm | 7 1,0.10 |
| Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90°C minimálně | kV.mm-1 | 2 |
| Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90°C pro 20 mm, minimálně | kV | 15 |
| Tepelná třída |  | E(120°C) |

Dodací normy:  PN 644518 (ekvivalent Hgw 2088 podle DIN 7735/2).

Opracování: Tyče se dají opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním za dodržení podmínek STN 220205.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz

Rozměry, výrobní délky a hmotnosti:

| TYĆE TEXTIT výrobní délka: 500 +- 50 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| průměr | hmotnost |  |
| mm | kg |  |
| 5,00 | 0,014 |  |
| 8,00 | 0,036 |  |
| 10,00 | 0,067 |  |
| 12,00 | 0,085 |  |
| 13,00 | 0,093 |  |

| TYĆE TEXTIT výrobní délka: 1000 +- 100 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| průměr | hmotnost |  |
| mm | kg |  |
| 15,00 | 0,270 |  |
| 18,00 | 0,366 |  |
| 20,00 | 0,460 |  |
| 25,00 | 0,720 |  |
| 30,00 | 1,040 |  |
| 35,00 | 1,420 |  |
| 40,00 | 1,850 |  |
| 45,00 | 2,340 |  |
| 50,00 | 2,890 |  |
| 55,00 | 3,500 |  |
| 60,00 | 4,170 |  |
| 65,00 | 4,858 |  |
| 70,00 | 5,430 |  |
| 80,00 | 7,420 |  |
| 90,00 | 9,380 |  |
| 100,00 | 11,580 |  |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313/562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz