Katalogový list: HYPERTEN 2000HP

Paralelní bandážovací páska ze skelných vláken teplotní třídy H (180°C)

Charakteristika: Při výrobě pásky HYPERTEN 2000HP se používá paralelní příze E ze skelných vláken s proti odrazovou vrstvou, napuštěnou speciálně připravenou pryskyřicí.

Použitá pryskyřice podporuje vysokou vnitřní přilnavost příze a během výroby pásky je vytvrzena na stupeň „B“.

Po úplném vytvrzení HYPERTEN 2000HP prokazuje vysokou mechanickou pevnost a dobrou odolnost proti vlhku. Pracuje při teplotách třídy H (180°C).

Použití: Bandážovací páska HYPERTEN 2000HP je navržena tak, aby sloužila pro bandážování vysokorychlostních kotev a rotorů . Pokud je správně aplikovaná vytváří izolační pásku s vysokou pevností, která udrží vinutí a odolá posunutí v důsledku působení odstředivých sil.

HYPERTEN 2000HP prokazuje dobré zachování mechanické síly při zvýšených teplotách a zvláště je vhodná pro bandážování kotev železničních trakčních motorů.

HYPERTEN 2000HP je vysoce flexibilní, přizpůsobivý lze jej využít ke zpevnění konců vinutí, tvarových vinutí rotačních strojů a pro vyztužení jader transformátorů. Používá se v kombinaci s páskou HYPEREDGE viz náš prospekt.

Standartní sortiment:

| Šířka v mm | Kotouče m | Cívky v m |
| --- | --- | --- |
| 8 | 100 | - |
| 10 | 100/200 | 250-2000 |
| 13 | 100/200 | 250-2000 |
| 16 | 100/200 | 250-2000 |
| 20 | 100/200 | 250-2000 |
| 25 | 100/200 | 250-2000 |

Technické údaje:

| Název | HYPERTEN 2000HP |
| --- | --- |
| Druh pryskyřice | Modifikovaný epoxidový novolak |
| Obsah pryskyřice % | 27 - 2 + 3 |
| Skleněná příze | „E“ Typ nepřetržitého vlákna |
| Teplotní třída | Třída H (180°C) |
| Tolerance u šířky mm | - 0 + 3 |
| Konce příze na mm šířky | 3 |
| Tloušťka mm | 0,32 ± 0,03 |
| Nevytvrzená pevnost v tahu při teplotě 20°C N/mm | 180 |

Výrobce: Jones Stroud Insulations (GB)

Výrobky obdobného určení: Veroband, Polyglass, Resiglass.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz