Katalogový list: IZOLAČNÍ HADIČKA

TYP 051

TP 12 – 41 MHS 188/76

Konstrukce: Hadička vytlačovaná z kopolymeru tetrafluoretylénu s hexafluorpropyénem (FEP) pro provozní teploty do 180°C. tepelná třída H

Použití: Hadičku lze použít v klimatických podmínkách W 17

- pro dodatečnou izolaci

- pro doplňkovou izolaci

- pro mechanickou a protichemickou ochranu impregnační činidla a jiné chemikálie, běžně používané, nemají na tuto hadičku vliv.

Dovolené teploty: -60°C až +180°C.

Barva: Hadička je vyráběna v barevné řadě černá, hnědá, červená, žlutá, zelená, modrá, šedá a bílá.

Technické údaje:

| Jmenovitý rozměr | Dovolené úchylky |  | Zkušební napětí za sucha KV | Informativní hmotnost g.m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní průměr x tloušťka stěny mm | Vnitřního průměru mm | Tloušťky stěny mm |  |  |
| 0,3 x 0,20 0,5 x 0,30 1,0 x 0,30 1,5 x 0,30 2,0 x 0,30 2,5 x 0,30 3,0 x 0,30 3,5 x 0,40 4,0 x 0,40 | +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 | +-0,1 +-0,1 +-0,1 +-0,1 +-0,2 +-0,2 +-0,2 +-0,2 +-0,2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,8 10,7 12,0 |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz