Katalogový list:

Lak syntetický impregnační   S 1942

PND 01-525-80

Složení: Roztok modifikované izokyanurátové a fenolformaldehydové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Použití: Výrobek je určen k aplikaci v tepelné třídě F (155°C).

používá se k impregnaci se sklem opředených vodičů a lakovaných drátů s izolací třídy F všemi běžnými způsoby. Nejběžnější je vakuotlaková impregnace. Je mísitelný s elektroizolačním lakem třídy B S 1901. Nenapadá vodiče, lakované polyamidovými, polyvinylformalovými, tereftalovými, polyesterimidovými a polyuretanivými nátěrovými hmotami.

Ředí se ředidlem S 6904, případně S 6003.

Před zpracováním se musí upravit podle zásad ČSN 670810.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, pitnou vodou, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Výrobek obsahuje organická rozpouštědla (xylen, butylalkohol), která dráždí oči, kůži a sliznici. Jeho výpary dráždí oči a dýchací cesty. Obsažená pryskyřice může při vypalování uvolňovat formaldehyd, který dráždí oči, sliznice a pokožku. Při dlouhodobém a opakovaném kontaktu může mít u vnímavých osob senzibilizační účinky. Při aplikaci je potřeba zamezit vdechování jeho výparů a používat osobní ochranné prostředky k ochraně očí a dýchacích cest.

obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v ČSN 672003.

# Vlastnosti nátěrové hmoty

| Vzhled | čirá, světlehnědá kapalina bez mechanických nečistot a usazenin |
| --- | --- |
| Výtoková doba v s | 60 až 140 |
| Obsah netěkavých složek v % | nejméně 48 |
| Číslo kyselosti v mg KOH/g | nejvíce 15 |
| Stálost laku při zvýšené teplotě V % | nejvíce 15 |
| Ředitelnost ředidlem S 6904 nebo S 6003 v poměru 1:1 | vyhovuje |

Vlastnosti při zasychání:

Nátěr se zhotoví na skleněné desce nanášecím pravítkem štěrbinou 0,12 mm podle ČSN 673049 a máčením na Al, příp. Cu plechu podle ČSN 673050. Tloušťka zaschlého nátěru musí být 22 až 26 um.

| Doba zasychání na Cu plechu po vytvrzení při 125°C v min měřeno při (23±2)°C měřeno při 125°C | nejvíce 60 nejvíce 160 |
| --- | --- |

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Vytvrzovací podmínky 16 h při 125°C

| Vzhled filmu na skle Al a Cu plechu | hladký, lesklý, slitý film |
| --- | --- |
| Tvrdost kyvadlovým přístrojem v % měřeno při (23±2)°C | nejméně 50 |
| Prosychání laku do hloubky | vrchní strana: hladká S 1 vnitřek gelu: pružně pevný, rohovitý I 1-2-3 bez bublin málo bublin spodní strana: nelepivá nebo lehce lepivá U 1-2 |
| Termoplasticita 1 h/165°C | žádné změny tvaru R 1 |
| Penetrace ve °R | nejméně 20 |
| Elektrická pevnost na Al plechu v kV/mm měřeno při (23±2)°C měřeno při (23±2)°C po uložení 24 h do vody | nejméně 90 nejméně 60 |

Požadavky na vzorkování, značení, dopravu a skladování jsou uvedeny v ČSN 672003.

Informativní požárně-technické parametry:

Výrobek je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201. Teplotní třída T1, výhřevnost v MJ/kg 46, hustota v kg/m3 920. Nesmísí se s vodou. Vhodným hasivem je pěna nebo prášek.

Související hygienické směrnice jsou uvedeny v ČSN 672003.

Balení: Sudy asi 180 kg plechovky 15 kg.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz