Katalogový list: SKLOTEXTIT „ARV“ 642.4

Desky z tvrzené skelné tkaniny tepelné třídy F(155°C)

Charakteristika: Desky jsou vyrobeny z upravené skelné tkaniny (výztuž) a epoxyrezolové živice. Mimo dobrých mechanických vlastností má vysokou klimatickou odolnost.

Technické údaje:

| Vlastnosti | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | kg.m-3 | 1650-1850 |
| Nasákavost za 24h ve vodě maximálně pro tl. 1,5mm 3,0mm 10,0mm | mg | 21 25 40 |
| Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, minimálně | MPa | 350 |
| Rázová houževnatost podle Charpyho, minimálně | kJ.m-2 | 100 |
| Pevnost v tlaku, minimálně | MPa | 240 |
| Odolnost proti štípání, minimálně | N | 3000 |
| Permitivita při 50Hz, maximálně |  | 5,0 |
| Strátový činitel tg při 50Hz, maximálně |  | 0,05 |
| Izolační odpor za 24h ve vodě, minimálně | Ohm | 8 5.10 |
| Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90°C minimálně | kV.mm-1 | 15 |
| Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90°C, minimálně | kV | 40 |
| Porovnávací index odolnosti proti bludným proudům | CTI | 175 |
| Tepelná třída |  | F (155°C) |

Dodací normy:  PN 644642 (ekvivalent Hgw 2372 podle DIN 7735).

Opracování: Desky se dají opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním za dodržení podmínek STN 220205.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz

Rozměry, formáty a hmotnosti:

| SKLOTEXTIT 1100x1150 mm 1100x1750 mm 1100x2100 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| síla | hmotnost | hm.desky | hmotnost | hm.desky | hmotnost | hm.desky |
| mm | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg |
| 0,30 | 0,60 | 0,70 |  |  |  |  |
| 0,40 | 0,70 | 0,91 |  |  |  |  |
| 0,50 | 0,90 | 1,16 |  |  |  |  |
| 0,80 | 1,50 | 1,90 |  |  |  |  |
| 1,00 | 1,90 | 2,38 | 1,90 | 3,75 |  |  |
| 1,50 | 2,80 | 3,57 |  |  |  |  |
| 2,00 | 3,80 | 4,76 |  |  |  |  |
| 2,50 |  |  | 4,70 | 9,40 |  |  |
| 3,00 | 5,70 | 7,15 | 5,70 | 11,30 |  |  |
| 3,50 | 6,60 | 8,34 |  |  |  |  |
| 4,00 | 7,60 | 9,61 | 7,60 | 15,00 |  |  |
| 5,00 | 9,50 | 12,00 | 9,50 | 18,80 |  |  |
| 6,00 | 11,40 | 14,40 | 11,40 | 22,60 |  |  |
| 8,00 |  |  | 15,00 | 30,10 |  |  |
| 10,00 |  |  | 18,70 | 37,65 |  |  |
| 12,00 |  |  | 22,50 | 45,20 |  |  |
| 15,00 |  |  | 28,10 | 56,50 |  |  |
| 20,00 |  |  | 37,40 | 75,30 |  |  |
| 30,00 |  |  | 56,10 | 113,00 |  |  |
| 40,00 |  |  | 74,90 | 150,70 |  |  |
| 50,00 |  |  | 93,60 | 188,40 |  |  |
| 60,00 |  |  | 112,30 | 226,10 |  |  |
| 70,00 |  |  | 131,10 | 263,80 |  |  |
| 80,00 |  |  | 149,80 | 301,40 |  |  |
| 90,00 |  |  | 162,00 | 326,00 |  |  |
| 100,0 |  |  | 187,20 | 376,80 |  |  |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313/562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz