Katalogový list: IZOLAČNÍ HADIČKA

SILIKONOVÁ TYP IEC 60684-3-123

CŠN 34 6554 část 1

Konstrukce: Hadička vytlačovaná ze silikonového kaučuku pro provozní teploty do 180°C tep. tř. H.

Použití: Hadičku lze použít v klimatických podmínkách W 17

- pro dodatečnou izolaci

- pro doplňkovou izolaci

- pro barevné označení vodičů

Hadičky jsou určeny pro ochranu kovových koncovek vodičů, jako dodatečná ochrana konektorových spojek nebo samostatná izolace nejrůznějších profilových elektrických jader. Mohou být použity i jako povrchová ochrana odborně opravených izolací nebo spojů. U méně odolných jednotlivých vodičů nebo svazků mohou sloužit jako místní ochrana proti vyšším teplotám. Ve sklářském průmyslu lze jimi úspěšně nahradit ochranné osinkové oviny nástrojů do tepla.

Hadičku lze použít v obvyklých impregnačních procesech s laky S 1901, S 1903, S 1942, S 1914, S 1921, S 1922, SIL 200, SIL 250.

Všeobecně je odolná proti ozónu, koroně, UV záření, plísním, polárním rozpouštědlům, zředěným kyselinám a alkáliím.

Dovolené teploty: -50°C až +180°C.

Barva: Hadička je vyráběna v barevné řadě černá, hnědá, červená, žlutá, modrá, bílá a zelená-žlutá.

Technické údaje:

| Jmenovitý rozměr | Dovolené úchylky |  | Zkušební napětí za sucha KV | Informativní hmotnost g.m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní průměr x tloušťka stěny mm | Vnitřního průměru mm | Tloušťky stěny mm |  |  |
| 0,5 x 0,20 0,8 x 0,20 1,0 x 0,20 1,5 x 0,40 2,0 x 0,40 1,0 x 0,50 2,5 x 0,50 3,0 x 0,50 4,0 x 0,50 5,0 x 0,50 6,0 x 0,70 2,5 x 0,70 8,0 x 0,70 | +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 +0,3 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,6 +0,3 +0,8 | +-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 | 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 5,0 5,0 5,0 | 1,2 1,4 2,3 2,5 4,3 3,3 7,6 9,5 12,5 19,5 27,5 10,8 39,6 |

| Jmenovitý rozměr | Dovolené úchylky |  | Zkušební napětí za sucha KV | Informativní hmotnost g.m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní průměr x tloušťka stěny mm | Vnitřního průměru Mm | Tloušťky stěny mm |  |  |
| 1,0 x 1,00 2,0 x 1,00 4,0 x 1,00 10,0 x 1,00 12,0 x 1,00 1,0 x 1,50 1,5 x 1,50 2,0 x 1,50 3,0 x 1,50 4,0 x 1,50 5,0 x 1,50 6,0 x 1,50 8,0 x 1,50 16,0 x 1,50 18,0 x 1,50 20,0 x 1,50 25,0 x 1,50 1,0 x 2,00 6,0 x 2,00 8,0 x 2,00 10,0 x 2,00 12,0 x 2,00 16,0 x 2,00 20,0 x 2,00 25,0 x 2,00 | +0,2 +0,3 +0,4 +1,0 +1,0 +0,2 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,5 +1,5 +2,0 +0,2 +0,6 +0,8 +1,0 +1,0 +1,0 +1,5 +2,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 | 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 8,8 12,4 20,3 29,4 69,7 16,5 20,0 25,0 30,0 38,0 43,0 61,0 93,6 100,0 128,5 128,5 128,5 26,4 112,0 205,0 |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz