Katalogový list: Desky PcF wg

(Kartit)

Desky z tvrzeného papíru tepelné třídy E (120°C)

Charakteristika: Desky jsou vyrobené z celulozového papíru (výztuž) a fenolytické živice, která je použita jako pojivo. Desky jsou řazeny do skupiny vrstvených izolantů vyráběné lisováním za zvýšené teploty.

Použití: Při stavbě transformátorů formou izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků, kryty, vložky. Pro vysokou elektrickou pevnost jsou vhodné k výrobě izolačních táhel a dílů elektrorozvodnic.

Rozměry desek:

Síla: 0,5 ÷ 100 mm

Formát: 1000 x 2000 mm, 1250 x 2750 ±50 mm

Technické údaje:

| Vlastnosti | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | g/cm3 | 1,3÷1,4 |
| Nasákavost za 24 h ve vodě měřeno pro sílu 4 mm | mg | 115 |
| Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy do síly 10 mm | MPa | 160 |
| Rázová houževnatost an-15 ak-10 ak-15 | kJ/m2 | 30 12 25 |
| Pevnost v tlaku, nejméně | MPa | 120 |
| Odolnost proti štěpení, nejméně | N | 2300 |
| Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90°C vzdálenost elektrod 25 mm | kV | 16 |
| Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90°C vzdálenost elektrod 3 mm | kV | 20 |
| Tepelná třída |  | E (120°C) |

Opracování: Desky se dají opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním za dodržení.

Dodací normy: PN 88/E-29088 (ekvivalent Hp 2061podle DIN 7735/2).

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz

Rozměry, formáty a hmotnosti:

| PcF wg 1000 x 2000 mm 1250 x 2750 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| síla | hmotnost | hm.desky | hmotnost | hm,desky | hmotnost | hm.desky |
| mm | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg |
| 0,50 | 0,70 | 0,85 |  |  |  |  |
| 0,80 | 1,12 | 1,42 |  |  |  |  |
| 1,00 | 1,40 | 1,77 |  |  |  |  |
| 1,50 | 2,10 | 2,66 |  |  |  |  |
| 2,00 | 2,80 | 3,54 |  |  |  |  |
| 2,50 | 3,50 | 4,43 |  |  |  |  |
| 3,00 | 4,20 | 5,31 |  |  | 4,20 | 10,14 |
| 4,00 | 5,60 | 7,08 |  |  | 5,60 | 13,52 |
| 5,00 | 7,00 | 8,86 |  |  | 7,00 | 16,90 |
| 6,00 | 8,40 | 10,63 |  |  | 8,40 | 20,28 |
| 8,00 | 11,20 | 14,17 |  |  | 11,20 | 27,05 |
| 10,0 |  |  | 13,50 | 27,20 | 13,50 | 33,81 |
| 12,0 |  |  | 16,80 | 32,60 | 16,80 | 40,57 |
| 15,0 |  |  | 21,00 | 40,70 | 21,00 | 50,72 |
| 18,0 |  |  | 25,00 | 48,60 | 25,00 | 60,62 |
| 20,0 |  |  | 27,00 | 54,30 | 27,00 | 67,62 |
| 25,0 |  |  | 34,00 | 67,90 | 34,00 | 84,53 |
| 30,0 |  |  | 41,00 | 81,50 | 41,00 | 101,43 |
| 35,0 |  |  | 47,20 | 95,00 |  |  |
| 40,0 |  |  | 55,00 | 108,60 | 55,00 | 135,24 |
| 45,0 |  |  | 61,00 | 122,20 | 61,00 | 169,05 |
| 50,0 |  |  | 67,50 | 135,80 |  |  |
| 60,0 |  |  | 81,00 | 162,90 |  |  |
| 70,0 |  |  | 94,40 | 190,00 |  |  |
| 80,0 |  |  | 108,00 | 217,30 |  |  |
| 90,0 |  |  | 120,50 | 242,50 |  |  |
| 100 |  |  | 135,00 | 271,60 |  |  |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313/562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz