Katalogový list:

# Epoxylite H2002

Popis:

Jednosložková, červeně pigmentovaná, modifikovaná epoxydová pryskyřice ve vodní bázi, vytvrzující za pokojové teploty, určená pro použití při krátkodobých teplotách třídy H          180 oC

Epoxylite H2002 je vodou rozpustný a rychle tvrdnoucí s minimálními emisemi a vytvrzený vytváří houževnatý, pružný a vysoce lesklý povrch.

Použití:

Aplikace máčením, natíráním, stříkáním na vinutí elektromotorů, generátorů a transformátorů dává dobrou ochranu proti olejům a vlhkosti.

Charakteristiky zpracování:

|  | Pryskyřice | Tvrdidlo | Směs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita | 1200 | - | - | MPa.s při 25oC |
| Hustota | 1,10 | - | - | g/cm3 |
| Poměr ve směsi | Jednosložková pryskyřice |  |  | p.b.w. |
| Poměr ve směsi | Jednosložková pryskyřice |  |  | p.b.v. |
| Doba gelovatění | 30 minut |  |  | Při 23 oC & 55 % RH |
| Doba potřebná pro vytvrzení | Minimálně 24 hodin |  |  | Při 23 oC & 55 % RH |
| Nebo vytvrzení | 2 – 3 hodiny |  |  | Při 80-100 oC |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz