HYPERTAPE ISO.M

Tkaná skelná páska s isoftalátovým pojivem

Teplotní třída F – 155°C

Charakteristika:

Hypertape Iso M je tradiční lakovaná tkaná páska vyráběná za použití nejmodernějších syntetických plnidel, odolávajících vysokým teplotám.

Hypertape Iso M je dodávaná v tloušťkách 0,13; 0.18; a 0.25mm ve formě listů nebo pásek.

Desky jsou vyrobeny z  bavlněné tkaniny (výztuž) a krezolformaldehydové živice jako pojivo. Pro velmi dobré mechanické a kluzné vlastnosti se používá na výrobu ložisek,ozubených kol, obložení kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů, rámových pil. Dobrá odolnost proti slabým kyselinami při vyšší teplotě umožňuje jeho použití jako konstrukční materiál pro stavbu strojů a zařízení pro výrobu syntetického hedvábí, galvanického pokovování a podobně.

Technické údaje:

| Označení materiálu | Hypertape ISO.M |
| --- | --- |
| Základní materiál | Tkaná skelná páska |
| Pojivo | Isoftalate – polyester |
| Celková tloušťka | 0,13mm 0,18mm 0,23mm |
| Pevnost v tahu | 0,13mm – 14 N/mm 0,18mm – 20 N/mm 0,23mm – 38 N/mm |
| Dielektrická pevnost 20°C Rovně střižená páska 0,13mm 0,18mm 0,23mm šikmo střižená páska po 3% prodloužení 0,13mm 0,18mm 0,23mm po 6% prodloužení 0,13mm 0,18mm 0,23mm | 6 kV/min 8kV/min 10kV/min 5 kV/min 7 kV/min 9 kV/min 5 kV/min 7 kV/min 9kV /min |

Charakteristické vlastnosti:

| Teplotní třída | F – 155°C |
| --- | --- |
| Krátkodobé max. teplotní zatížení | 180°C |
| Chemická odolnost proti | Vodě, kyselinám, zásadám,olejům…. |

Parametry dodávek:

| Šířka | 10 – 900 mm |
| --- | --- |
| Standartní délka role Minimální odběr | 50 res. 100 m 1 role |
| Centrování role | 75 mm |
| Minimální životnost | 12 měsíců při teplotě 20°C |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz