Katalogový list:

# Lak lihový bakelitový elektroizolační

# L 1901

Složení: Roztok pryskyřice a vhodných přísad ve směsi organických rozpouštědel s převahou etylalkoholu.

Barevné odstíny: Transparentní v přírodní barvě podle použitých surovin a transparentně obarveném odstínu 0019 - černý.

Použití: K impregnaci opředených vodičů a k povrchovému nátěru vinutí z lakovaného drátu. Po vytvrzení má vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a kyselinám. Dá se vypalovat do teploty 110 C. Není vhodný k impregnaci vinutí z lakovaných drátů, které líh silně napadá. Izolační třída E -B.

Nanášení: Máčením, štětcem.

Ředidlo: L 6000

Vlastnosti nátěrové hmoty: Výtoková doba z pohárku		od 15 s

Obsah nátěrových složek		od 50%

Vydatnost				6 - 8 m2

Zasychání: Nelepivý -stadium B1		do 2h/20 C

- stadium B3		do 24h/20 C

- stadium B3		do 45min/110 C

Vytvrzování				5-6h/110 C

Vlastnosti zaschlého nátěru: Elektrická pevnost (po vytvrzení)	20kV.mm 1

Tvrdost tužkou				od 4 (HB)

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz