Katalogový list: skloepoxydové trubky RSE

Elektrické a mechanické vlastnosti:

| Vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Rázová pevnost na ohyb | N/mm2 | 200 |
| Elektrická pevnost | kV/cm | 1,8 |
| Povrchový odpor v suchém stavu | ohm | min 10¨14 |
| Povrchový odpor ve vlhkém stavu | ohm | min 10¨13 |

Trubky jsou vyrobeny ze skelných vláken nasycené epoxydovou kompozicí. Skelná vlákna jsou vinuta diagonálně křížem. Tím se dociluje vysoké pevnosti. Struktura tvaru je při výrobě programovaná. Vyznačuji se velmi dobrou mechanickou a elektrickou pevností.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz