Katalogový list: TEXTIT „J“ 512.1

Desky z tvrzené bavlny tepelné třídy E (120°C)

Charakteristika: Desky jsou vyrobeny z  bavlněné tkaniny (výztuž) a krezolformaldehydové živice jako pojivo. Pro velmi dobré mechanické a kluzné vlastnosti se používá na výrobu ložisek,ozubených kol, obložení kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů, rámových pil. Dobrá odolnost proti slabým kyselinami při vyšší teplotě umožňuje jeho použití jako konstrukční materiál pro stavbu strojů a zařízení pro výrobu syntetického hedvábí, galvanického pokovování a podobně.

Technické údaje:

| Vlastnosti | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | kg.m-3 | 1300-1420 |
| Nasákavost za 24h ve vodě pro sílu 5 mm, maximálně | mg | 240 |
| Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, minimálně | MPa | 100 |
| Rázová houževnatost podle Charpyho, minimálně | kJ.m-2 | 25 |
| Pevnost v tlaku, minimálně | MPa | 160 |
| Odolnost proti štípání, minimálně | N | 3000 |
| Tepelná vodivost, | W.m-1.K-1 | 0,20 |
| Koeficient tepelné lineární roztažnosti | 1.K-1.10-6 | 20-40 |
| Izolační odpor za 24h ve vodě, minimální | ohm | 107 |
| Modul pružnosti | MPa | 3 7,10 |
| Tepelná třída |  | E (120°C) |

Dodací normy:  PN 644512 (ekvivalent Hbw 2082podle DIN 7735/2.

Opracování: Desky se dají opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním za dodržení podmínek STN 220205.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz

Rozměry, formáty a hmotnosti:

| TEXTIT 1100x1150 mm 1100x1750 mm 1100x2100 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| síla | hmotnost | hm.desky | hmotnost | hm.desky | hmotnost | hm.desky |
| mm | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg | kg/m2 | kg |
| 0,60 | 0,80 | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | 1,40 | 1,80 |  |  |  |  |
| 1,20 | 1,70 | 2,10 |  |  |  |  |
| 1,50 | 2,10 | 2,70 |  |  |  |  |
| 2,00 | 2,80 | 3,50 |  |  |  |  |
| 2,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 6,74 |  |  |
| 3,00 | 4,10 | 5,30 | 4,10 | 8,05 | 4,10 | 9,60 |
| 3,50 |  |  | 4,80 | 9,30 |  |  |
| 4,00 |  |  | 5,50 | 10,70 |  |  |
| 4,50 |  |  | 6,20 | 12,00 |  |  |
| 5,00 |  |  | 6,90 | 13,30 |  |  |
| 6,00 |  |  | 8,20 | 15,96 | 8,20 | 19,40 |
| 8,00 |  |  | 11,20 | 21,20 | 11,20 | 25,85 |
| 10,00 |  |  | 13,80 | 26,60 | 13,80 | 32,30 |
| 12,00 |  |  | 16,80 | 31,30 | 16,80 | 38,80 |
| 15,00 |  |  | 20,70 | 39,90 | 20,70 | 48,50 |
| 18,00 |  |  | 25,00 | 47,80 | 25,00 | 57,98 |
| 20,00 |  |  | 27,70 | 53,30 | 27,70 | 64,65 |
| 25,00 |  |  | 34,60 | 66,70 |  |  |
| 30,00 |  |  | 41,60 | 80,00 |  |  |
| 35,00 |  |  | 48,30 | 93,00 |  |  |
| 40,00 |  |  | 55,20 | 106,30 |  |  |
| 45,00 |  |  | 62,30 | 120,00 |  |  |
| 50,00 |  |  | 69,70 | 132,80 | 69,70 | 161,10 |
| 60,00 |  |  | 82,80 | 159,40 |  |  |
| 70,00 |  |  | 96,60 | 186,00 |  |  |
| 80,00 |  |  | 110,40 | 212,50 |  |  |
| 90,00 |  |  | 124,20 | 239,10 |  |  |
| 100,0 |  |  | 138,00 | 265,70 |  |  |
| 110,0 |  |  | 151,80 | 292,20 |  |  |
| 120,0 |  |  | 165,60 | 318,78 |  |  |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313/562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz