Katalogový list:

DRÁŽKOVÁ IZOLACE

PcPuFp-1; PcPuFp-2

Všeobecně:

PcPuFp-1a PcPuFp-2 jsou drážkové izolace určené pro motory tepelné třídy B (130°C). Drážková izolace PcPuFp-1 se vyrábí spojením polyesterové fólie a speciální elektrotechnické lepenky polyuretanovou živicí. Drážková izolace PcPuFp-2 je vyrobena ze speciální elektrotechnické lepenky a spojená z obou dvou stran polyesterovou folií  polyuretanovou živicí.

PcPuFp-1 tepelná tř. B 130°C se dodává v sílách 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 040; 0,45; 0,50; 0,55 a v šířce 1000±50 mm.

PcPuFp-2 tepelná tř. B 130°C se dodává v sílách  0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 a v šířce 1000±50mm.

Vlastnosti drážkové izolací PcPuFp-1  musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

| Vlastnosti | jednotka | TERESZPAN PcPuFp-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka | mm | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| Jmenovitá plošná hmotnost | g/m2 | 180 | 250 | 310 | 370 | 420 | 480 | 530 | 610 | 690 |
| Průrazné napětí, min. V dodávaném stavu (23°C) Po zatížení (130°C) | kV | 6,5 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

IEC 626-3 sheet 101   BN-80/3070-08

Vlastnosti drážkové izolacíPcPuFp-2  musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

| Vlastnosti | jednotka | TERESZPAN PcPuFp-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka | mm | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |  |
| Jmenovitá plošná hmotnost | g/m2 | 240 | 315 | 380 | 440 | 490 | 545 | 605 | 685 |  |
| Průrazné napětí, min. V dodávaném stavu (23°C) Po zatížení (130°C) | kV | 10,0 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

IEC 626-3 sheet 101   BN-80/3070-08

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz