Katalogový list: Cu lakované dráty

Katalogový list : Cu lakované dráty

Typ W 200   průměr 0,10 – 2,00 mm

# Typ: W 200     průměr 0,10 – 2,00 mm

Lakované dráty určené pro vinutí motorů, transformátorů, chledírenských agregátů, zapalovacích cívek, a vinutí předřadníků. Je teplotně vysoce odolný a má dobrou stabilitu vůči působení trafoolejů. Omezenou odolnost má však vůči chladivům.

Teplotní index: podle IEC 172: 200°C		Průrazné napětí: viz tabulka

Tepelný náraz: 200°C				Činný odpor jádra: viz tabulka

Termoplasticita: 340°C				ČSN IEC 317-8

Odolnost k rozpouštědlům: 4H

Tabulka parametrů lakovaných drátů

| Jmenovitý Průměr Jádra (mm) | Minimální Průrazné napětí Simplex/Duplex (V) | Činný odpor Jádra Min. (Ohm/m) | Činný odpor Jádra Max. (Ohm/m) | Max.prům. Vodiče Simplex (mm) | Max.prům. vodiče duplex (mm) | Hmotnost Vodiče Simplex (kg/km) | Hmotnost Vodiče duplex (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,100 | 500/950 | 2.0340 | 2.3330 | 0.117 | 0.125 | 0.0743 | 0.0761 |
| 0,112 | 1300/2700 | 1.6520 | 1.8480 | 0.130 | 0.139 | 0.0928 | 0.0952 |
| 0,125 | 1500/2800 | 1.3170 | 1.4750 | 0.144 | 0.154 | 0.1155 | 0.1185 |
| 0,132 | 1600/3000 | 1.1841 | 1.3192 | 0.152 | 0.162 | 0.1288 | 0.1315 |
| 0,140 | 1600/3000 | 1.0550 | 1.1700 | 0.160 | 0.171 | 0.1444 | 0.1476 |
| 0,150 | 1700/3200 | 0.9219 | 1.0159 | 0.171 | 0.182 | 0.1655 | 0.1693 |
| 0,160 | 1700/3200 | 0.8122 | 0.8906 | 0.182 | 0.194 | 0.1877 | 0.1921 |
| 0,170 | 1700/3300 | 0.7211 | 0.7871 | 0.194 | 0.205 | 0.2117 | 0.2168 |
| 0,180 | 1700/3300 | 0.6444 | 0.7007 | 0.204 | 0.217 | 0.2371 | 0.2425 |
| 0,190 | 1800/3300 | 0.5794 | 0.6278 | 0.216 | 0.228 | 0.2640 | 0.2697 |
| 0,200 | 1800/3500 | 0.5237 | 0.5657 | 0.226 | 0.239 | 0.2918 | 0.2983 |
| 0,212 | 1900/3700 | 0.4669 | 0.5026 | 0.240 | 0.254 | 0.3276 | 0.3349 |
| 0,224 | 1900/3700 | 0.4188 | 0.4495 | 0.252 | 0.266 | 0.3654 | 0.3731 |
| 0,236 | 2100/3900 | 0.3778 | 0.4044 | 0.267 | 0.283 | 0.4053 | 0.4134 |
| 0,250 | 2100/3900 | 0.3345 | 0.3628 | 0.281 | 0.297 | 0.4543 | 0.4635 |
| 0,265 | 2200/4000 | 0.2982 | 0.3223 | 0.297 | 0.314 | 0.5093 | 0.5210 |
| 0,280 | 2200/4000 | 0.2676 | 0.2882 | 0.312 | 0.329 | 0.5674 | 0.5797 |
| 0,300 | 2200/4100 | 0.2335 | 0.2506 | 0.334 | 0.352 | 0.6505 | 0.6628 |
| 0,315 | 2200/4100 | 0.2121 | 0.2270 | 0.349 | 0.367 | 0.7164 | 0.7291 |
| 0,335 | 2300/4300 | 0.1878 | 0.2004 | 0.372 | 0.391 | 0.8102 | 0.8237 |
| 0,355 | 2300/4300 | 0.1674 | 0.1782 | 0.392 | 0.411 | 0.9090 | 0.9232 |
| 0,375 | 2300/4400 | 0.1502 | 0.1595 | 0.414 | 0.434 | 1.0134 | 1.0284 |
| 0,400 | 2300/4400 | 0.1316 | 0.1407 | 0.439 | 0.459 | 1.1517 | 1.1685 |
| 0,425 | 2300/4400 | 0.1167 | 0.1245 | 0.466 | 0.488 | 1.3007 | 1.3186 |
| 0,450 | 2300/4400 | 0.1042 | 0.1109 | 0.491 | 0.513 | 1.4556 | 1.4757 |
| 0,475 | 2400/4600 | 0.0937 | 0.0994 | 0.519 | 0.541 | 1.6210 | 1.6427 |
| 0,500 | 2400/4600 | 0.0846 | 0.0896 | 0.544 | 0.566 | 1.7944 | 1.8139 |
| 0,530 | 2500/4600 | 0.0751 | 0.0800 | 0.576 | 0.600 | 2.0203 | 2.0418 |
| 0,560 | 2500/4600 | 0.0674 | 0.0715 | 0.606 | 0.630 | 2.2510 | 2.2702 |
| 0,600 | 2600/4800 | 0.0588 | 0.0622 | 0.649 | 0.674 | 2.5822 | 2.6121 |
| 0,630 | 2600/4800 | 0.0534 | 0.0564 | 0.679 | 0.704 | 2.8431 | 2.8709 |
| 0,670 | 2600/4800 | 0.0471 | 0.0499 | 0.722 | 0.749 | 3.2104 | 3.2422 |
| 0,710 | 2600/4800 | 0.0420 | 0.0444 | 0.762 | 0.789 | 3.6008 | 3.6426 |

| 0,80 | 2600/4900 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,90 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,12 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,32 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,40 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,60 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,70 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,80 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1,90 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 2700/5000 |  |  |  |  |  |  |

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz