Katalogový list:

# Lak povrchový elektroizolační   S 1903

Složení: Roztok epoxyesterového pojiva v organických rozpouštědlech. Vyrábí se v jedné jakosti v přírodní barvě za dodržování předepsaných technologických podmínek.

Použití: 1) lakování plošných spojů pro aplikaci do minus 60°C

2) izolační a montážní lak pro trafoplechy

3) impregnace malých elektromotorů bez vypalování

4) tepelná izolační třída F

Doporučená technologie: 1) Pro lakování plošných spojů se ředí denaturovaným lihem a je pájitelný cínovou vlnou.

2) Trafoplechy se máčením nalakují, nechají zaschnout a složí se na sebe. Pracovní teplotou se slepí v mechanicky pevný monoblok.

3) Lak obsahuje termosetickou přísadu, která změní provozní teplotou impregnant v termoset s elektroizolačními vlastnostmi vypalovacích laků. Výrobek je určen pro povrchovou úpravu čel impregnovaného vinutí, generátorů, transformátorů a jiných elektrických zařízení s provozní teplotou nad 150°C. K úpravě aplikačních vlastností se používají ředidla S 6904, S 6003 nebo denaturovaný líh. Před zpracováním je nutno výrobek upravit podle zásad ČSN 670810

Nanášení: Máčením, vakuovou impragnací.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Výrobek obsahuje

organické rozpouštědlo (xylen) a dále melaminoformaldehydovou pryskyřici, která může při používání výrobku uvolnit formaldehyd, který má vysoce dráždivé a toxické účinky na sliznice dýchacích cest.

Pryskyřice samotná i unikající formaldehyd mohou vyvolávat alergické reakce. Při práci s výrobkem je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedené v ČSN 672003.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Vzhled					čirá kapalina bez cizích mechanických 						nečistot a usazenin

Výtoková doba v s	při 20°C		nejvýše 400

Obsah netěkavých složek v %		nejméně 40

Ředitelnost ředidlem S 6904

nebo S 6003 v poměru 1:1		vyhovuje zkoušce

Číslo kyselosti v mg KOH/100g		nejvýše 5

Vlastnosti při zasychání:

Na skle při 20°C 				8 hod

Po přisoušení na 80°C			1 hod

Po přisoušení na 100°C			0,5 hod

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Vzhled filmu na skle Al a Cu 		hladký,lesklý, slitý film bez mechanic-

plechu					kých nečistot

Tvrdost kyvadlovým přístrojem v %	nejméně 45

Elektrická pevnost na Cu plechu

v kV/mm po přisušení 2x16 hod		nejméně 80

Po uložení 24 hod do vody		nejméně 40

Nasákavost filmu na Cu plechu

po uložení 24 hod do vody		nejvýše 1

Informativní požárně-technické parametry:

hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti; skupina vznícení A; nesmísitelný s vodou; výhřevnost v kJ/kg - 600; hustota v kg/m3 při 20°C - 880 až 900; vhodným hasivem je sněhový hasicí přístroj.

Balení: Sudy asi 180 kg plechovky 15 kg.

Skladovatelnost: 6 měsíců.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313/562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz