Katalogový list:

DRÁŽKOVÁ IZOLACE

WG-1; WG-2

Všeobecně:

WG-1a WG-2 jsou držkové izolace určené pro motory tepelné třídy F (155°C). Drážkové izolace WG-1 se vyrábí spojením polyesterové fólie a hlazené polyesterové rohože polyuretanovou živicí. WG-2 je vyrobena z polyesterové folie spojením z obou stran hlazenou polyesterovou rohoží polyuretanovou živicí.

ERGOFOL WG-1 tepelná tř. F 155°C se dodává v sílách 0,12; 0,15; 0,18; 0,24; 0,30; 0,35 a v šířce 950 ±50 mm.

ERGOFOL WG-2 tepelná tř. F 155°C se dodává v sílách 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 0,30; 0,35 a v šířce 950±50 mm.

Vlastnosti drážkové izolací WG-1  musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

| Vlastnosti | jednotka | ERGOFOL WG-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka | mm | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,35 |
| Tolerance tloušťky | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 |
| Jmenovitá plošná hmotnost | g/m2 | 150 | 175 | 210 | 300 | 380 | 460 |
| Síla folie | m | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 300 |
| Síla přetržení, min. Podél Napříč | N/10 mm | 140 105 | 160 120 | 200 150 | 300 200 | 350 300 | 400 350 |
| Průrazné napětí, min. V dodávaném stavu (23°C) Po zatížení (155°C) | kV | 6 5 | 9 8 | 10 9 | 14 13 | 18 17 | 22 21 |

Vlastnosti drážkové izolací WG-2  musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

| Vlastnosti | jednotka | ERGOFOL WG-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka | mm | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,35 |
| Tolerance tloušťky | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 |
| Jmenovitá plošná hmotnost | g/m2 | 150 | 175 | 210 | 300 | 380 | 460 |
| Síla folie | m | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 300 |
| Síla přetržení, min. Podél Napříč | N/10 mm | 140 105 | 160 120 | 200 150 | 300 200 | 350 300 | 400 350 |
| Průrazné napětí, min. V dodávaném stavu (23°C) Po zatížení (155°C) | kV | 6 5 | 9 8 | 10 9 | 14 13 | 18 17 | 22 21 |

ZN-2000/MP-TS-1272

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz