Katalogový list: IMPREGNANTY

NH 91 a NH 91 LV

# Použití:

Jsou určeny na impregnaci vinutí vysoko mechanicky a tepelně namáhaných elektrických točivých strojů a transformátorů tepelné třídy H (180°C) diskontinuální technologií namáčením nebo zaplavováním za atmosférického tlaku nebo ve vakuu a tlaku. Impregnant NH 91 se dodává podle TP VUKI –0174/73, impregnant NH 91 LV podle PT VUKI – 0207/97. Ředidlo: stabilizátor ZV 91.

# Charakteristika:

NH 91 a NH 91 LV jsou jednosložkové impregnanty na bázi modifikovahého nenasyceného polyesterové živice rozpustné v diallylftalátě. Vytvrzují se 3 – 5 hodin při 135 – 150 °C od dosažení příslušné teploty ve vinutí. Impregnanty jsou odolné vůči freonům, transformátorovým olejům a radioaktivnímu záření.

# Zpracovatelské vlastnosti:

|  |  | NH 91 | NH 91 LV |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota (DIN 53217) 25°C | Kg/m3 | 1130-1180 | 1130-1140 |
| Výtoková čas (DIN pohár 4) 25°C 40°C | s | 110-150 40-50 | 50-60 |
| Viskozita 25°C 40°C | mPa.s | 600-800 150-200 | 200-400 |
| Skladovatelnost max. 25°C | měsíce | min.12 | min. 12 |
| Teplota vzplanutí (Cleveland) | °C | 145 | 145 |
| Tlak nasycených par 25°C 100°C | mbar | 0,0013 0,26 | 0,0013 0,26 |
| Čas gelování1 130°C 140°C 150°C | min | 7-9 4-5 3-4 | 6-8 4-5 3-4 |
| Čas zpracovatelnosti (kritérium: Zvýšení viskozity na dvojnásobek) 50°C | den | 50 | 50 |
| Zkouška vlivu impregnantu na lakované dráty2,8 |  | vyhovuje | vyhovuje |

# Vlastnosti ve vytvrděném stavu:

|  |  | NH 91 | NH 91 LV |
| --- | --- | --- | --- |
| Přesychání do hloubky3,4 |  | I.1.1.1.9 0.1.1.1. | I.1.1.1.9 0.1.1.1. |
| Čas vytvrzování pro přípravu vzorku 150°C | H | 4 | 4 |
| Elektrická pevnost5 23°C | KV/mm | 120-150 | 120-150 |
| Vnitřní rezistiva4 23°C 155°C 180°C po 96 h ve vodě | .m .m .m .m | 1014 1011 1010 1013 | 1014 1011 1010 1013 |
| Síla zpevnění navinuté cívky6 23°C 155°C 180°C | N N N | 350-400 120-150 80-100 | 300-350 130-160 90-120 |
| Teplota sklovatění (Tg) | °C | 140 | 140 |
| Teplotní index7 Síla zpevnění 22N Zkušební napětí 700 V | °C °C | 183 181 | 183 181 |

- DIN 16 945 Verfahren A

- STN 673150 čl. 11, metoha B, po působení 60min při 70 °C

- 4,5 hod při 100°C +1,5 hod při 110 °C +2 hod při 120 °C

- DIN 464 48 Blatt 1

- NEMA Standard RE 2 – 1987

- STN IEC 1033

- IEC 216

- Polyesterimid, Polyesterimid + amididmid

- Vzhled vzorku, houževnatý, bez trhlin a bublin, povrh hladký, nelepkavý

# Balení a skladování:

Impregnanty se dodávají v nevratných, čistých, pro jiný výrobek nepoužitých drumech DG 55 obsahu 216,5 l, případně v obalech podle dohody mezi odběratelem a dodavatelem.

Impregnanty se skladují v těsně uzavřených obalech v suchém větraném skladu při teplotě max. +25°C, který zodpovídá STN 650201.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz