Katalogový list:

Elektroizolační trubičky OsPu

Elektroizolační trubičky OsPu jsou vyrobeny ze sklohedvábí  a jsou povrchově impregnovány polyuretanovým elastomerem.

Použití: Trubičky OsPu mají uplatnění jako izolace vodičů u transformátorů, elektromotorů a v elektrických zařízení nízkého napětí.

Výrobní rozměry:  0,5mm až 16 mm

| Rozměr trubiček mm | Dovolené odchylky vnitřního průměru mm | Síla stěny mm | Dovolené úchylky síly Mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 1,0 1,5 2,0 | +0,4 |  |  |
| 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 | +0,5 | 0,5 | +0,2 |
| 6,0 7,0 8,0 |  | 0,6 | +0,25 |
| 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 | +1,0 | 0,8 | +0,4 |

Provozní teplota: -25°C až 155°C 		Norma: ZN-95/KEN-1

Teplotní tř:  F 155°C 				Certyfikát Nr: B/05/28/98

Průrazné napětí: ≥ 3 kV

Izolační odpor (min): 108 

Dovoz: Polsko

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz